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Impresora de PolyJet 3D 
Stratasys Objet 260 Connex 3
RESUMEN

CATEGORÍA		Impresión 3D 
TÉCNICAS 
· Imprimir piezas de interés científico en tres dimensiones
RESPONSABLES 	Alfonso Ojeda
LOCALIZACIÓN 		Edificio Centro Internacional. Primera planta

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
· Materiales de modelo: 
· Rígido y opaco: VeroPureWhiteTM, VeroWhitePlusTM, VeroBlackPlusTM, VeroGrayTM, VeroBlueTM, VeroCyanTM, VeroMagentaTM, VeroYellowTM
· Similar a la goma: Agilus30TM, TangoPlusTM, TangoBlackPlusTM, TangoBlackTM, TangoGrayTM
· Transparente: VeroClearTM y RGD720 Polipropileno simulado: RigurTM y DurusTM Alta temperatura
· Biocompatible
· Materiales digitales
· Colores vibrantes combinados en material rígido y opaco
· Tintados translúcidos en color
· Materiales similares a la goma con distintos valores Shore A
· Digital ABS PlusTM para ofrecer una gran durabilidad que incluye mezclas con goma Materiales que emulan al polipropileno con una mayor resistencia térmica
· Materiales de soporte
· SUP705 (se elimina con un chorro de agua)
· SUP706 (soluble)
· Tamaño máximo del modelo (XYZ): 255 x 252 x 200 mm (10,0 x 9,9 x 7,9 pulgadas)
· Tamaño y peso del sistema: 87 x 120 x 73,5 cm (34,2 x 47,2 x 29 pulgadas); 264 kg (581 lbs.)
· Armario de material: 33 x 117 x 64 cm (13 x 46,1 x 25,2 pulgadas); 76 kg (168 lbs.)
· Resolución: Eje X: 600 ppp; eje Y: 600 ppp; eje Z: 1600 ppp
· Precisión: Hasta 200 micras para piezas de máximo tamaño (solamente con materiales rígidos, dependiente de la geometría, parámetros de construcción y orientación de la pieza)
· Espesor mínimo de capa: Capas de impresión de hasta 16 micras (0,0006 pulgadas)
· Modos de fabricación: Material digital: resolución de 30 micras (0,001 pulgadas) Alta calidad: resolución de 16 micras (0,0006 pulgadas) Alta velocidad: resolución de 30 micras (0,001 pulgadas)
· Software intuitivo de impresión 3D Objet Studio
· Compatibilidad de la estación de trabajo: Windows 7 - Windows 10
· Conectividad de red: LAN - TCP/IP
· Condiciones de funcionamiento: Temperatura 18-25 °C (64-77 °F); humedad relativa 30-70 % (sin condensación)
· Requisitos de alimentación: 110-240 VCA 50/60 Hz; 1,5 kW monofásica
· Conformidad con normas: CE, FCC
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